

## DESCRIPTIF-TYPE



# SIGNALÉTIQUE INCRUSTÉE - PICTOS

POUR PROTECTIONS ½ PORTE – 2 MM

EN PANNEAU DECOCHOC OU DECOSMIC

* Description : fourniture et pose de signalétique incrustée pour les protections ½ porte (de type Pictos de SPM) en PVC rigide antibactérien classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse. Sa surface est légèrement grainée, son épaisseur de 2 mm et sa hauteur de 400 mm.
* Environnement : sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d’étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. La stabilisation thermique est réalisée au calcium - zinc. Le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur a été testé selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l’arrêté d’application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable.
* Coloris : au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabricant.
* Mode de pose : par encollage suivant prescription du fabricant.

